	[image: image1.emf]

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

	Referencia: 2410

	Descripción: Cinta adhesiva doble cara

	Soporte: Film de polipropileno

	Adhesivo: Hotmelt base caucho                             

	Protector: Papel siliconado                                          Color: Habana

	Espesor (mm sin protector): 0.1                               +- 7%

	Fuerza adhesiva AFERA 4001 (N/25 mm): 14          +- 2.5

	Resistencia temperatura (ºC): -10     +60

	Aplicaciones:
Colocación de moquetas. Adhesivo color blanco.


DOC.03010500

Vida límite y condiciones de almacenamiento 

12 meses desde la fecha de envío por parte de JESVY, SL. Almacenar en las cajas originales a 21ºC de temperatura y 50% de humedad relativa.

La calidad y duración de la cinta varían en función de la temperatura y de la humedad. Las bajas temperaturas incrementan el riesgo de condensación reduciendo el tack del producto autoadhesivo.

Consideraciones generales

JESVY, SL recomienda poner especial atención en que las superfícies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra substancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

